窗帘制作技术要求
1、 产品：雪尼尔绒 
2、 数量：布料4000米
3、布料技术指标
	序号
	内容
	技术要求

	1
	面料成份
	100%聚脂纤维

	2
	面料厚度
	±2mm

	3
	面料克重
	800g

	4
	甲醛含量(mg/kg)
	≤300

	5
	Ph值
	4.0-9.0

	6
	异味
	无

	7
	可分解致癌芳香胺染料
	禁用

	8
	可萃取铅含量
	≤1.0

	9
	可萃取铬含量
	≤2.0

	10
	耐洗色牢度
	变色≤4.0
沾色≤3.4

	11
	耐光色牢度
	变色≤5

	12
	水洗尺寸变化率
	经向-3.0--+3.0
纬向-3.0--+3.0

	13
	防紫外线性能
	upf值＜4.0

	14
	遮光
	≤65

	15
	隔音
	30dB-40dB



4、商务要求
	序号
	商务条款
	内容
	

	1
	报价要求
	本项目投标报价以每米布料报价，报价需包含所需布料、铝合金杆、加厚静音圈（或挂勾）、布带等材料和窗帘的制作与安装费、各项税费及本项目合同实施过程中不可预见费用等。

	2
	付款方式
	货物验收合格之后支付合同金额的90%，剩余10%在使用正常无重大品质问题后，一年内一次性付清。

	3
	合同履行
期限
	自合同签订之日起30日历日内完成医用窗帘制作及安装、调试和验收。

	4
	样品与实物要求
	供应商应提供窗帘样品、以供评审与对比，确保所提供样品与实物在质量和性能方面保持一致

	5
	供货、安装和验收要求
	1. 供货：乙方需严格按照甲方需要颜色、款式、材质供货，同时必须提供出厂技术参数。所有产品以招标文件要求和投标文件承诺为准。若中标人提供的产品不满足招标要求，采购人有权拒收，并追究供应商相应责任。

	
	
	2.安装：中标人必须提供详细的安装方案，在征得采购单位认可后严格按安装方案实施。

	
	
	3.验收：依照甲方提出的技术要求和乙方企业提供的验收标准。

	6
	质保期
	采购人验收合格签字之日起 2 年，质保期内维修或更换不再另行收取任何费用（人为原因及不可抗力）。

	7
	售后服务
	1.投标人应提供完整的售后服务方案。售后服务方案应包括售后服务机构、服务措施、人员配备、响应时间、应急方案等。

	
	
	2.提供现场服务时，如因产品质量问题，需及时派遣人员为采购人进行免费维护。

	
	
	[bookmark: _GoBack]3.出现故障4小时内响应，如果维修2小时后仍无法排除故障，将在 8 小时内提供同档次的备用产品供采购人使用，直至原产品修复。

	
	
	4.如因中标人售后服务不及时而造成损失，中标人必须承担由此产生的一切费用。



