户外遮阳膜技术要求

| 类别 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 膜材料 | 成份/COMPOSITION | 聚酯纤维30%+PVC70% |
|  | 重量/WEIGHT | 520g/m±5% |
|  | 开孔率/OPENNESS FACTOR | AVERAGE 5% |
|  | 线径/YARN COUNT UNT：经向/WARP | 0.32mm |
|  | 线径/YARN COUNT UNT：纬向/WEFT | 0.32mm |
|  | 密度/FABRIC COUNT：经向/WARP | 48/inch |
|  | 密度/FABRIC COUNT：纬向/WEFT | 48/inch |
|  | 张力/TENSILE STRENGTH：经向/WARP | 380 lb |
|  | 张力/TENSILE STRENGTH：纬向/WEFT | 380 lb |
|  | 抗力/ABRASION RESISTANCE | >10000(ASTMD 4966) |
|  | 厚度/THICKNESS | 0.55mm |
|  | 色牢度/COLOR FASTNESS TO LIGHT | Class 5.0 |
|  | 阻燃性能/FLAMMABILITY | Class 1 |
|  | 卷长/ROLL LENGTH | 30 M |
| 卷管铝材 | 卷管铝材 | 采用T603 系列 ，线管真径65mm，厚度≥ 1.5m，表面经氧化处理！ |
| 牵引钢丝绳 | 股成型钢丝绳 | 采用不小于19股成型钢丝绳，外表橡胶包裹密封层，最小破坏拉力大于90 K G |