户外遮阳膜技术要求
	类别
	内容
	标准

	膜材料
	成份/COMPOSITION
	聚酯纤维30%+PVC70%

	
	重量/WEIGHT
	520g/m±5%

	
	开孔率/OPENNESS FACTOR 
	AVERAGE 5%

	
	线径/YARN COUNT UNT：经向/WARP
	0.32mm

	
	线径/YARN COUNT UNT：纬向/WEFT 
	0.32mm

	
	密度/FABRIC  COUNT：经向/WARP 
	48/inch

	
	密度/FABRIC  COUNT：纬向/WEFT
	48/inch

	
	张力/TENSILE STRENGTH：经向/WARP 
	380 lb

	
	张力/TENSILE STRENGTH：纬向/WEFT 
	380 lb

	
	抗力/ABRASION RESISTANCE 
	>10000(ASTMD 4966) 

	
	厚度/THICKNESS 
	0.55mm

	
	色牢度/COLOR FASTNESS TO LIGHT 
	Class 5.0

	
	阻燃性能/FLAMMABILITY 
	Class 1

	
	卷长/ROLL LENGTH 
	30 M

	卷管铝材
	卷管铝材
	采用T603 系列 ，线管真径65mm，厚度≥ 1.5m，表面经氧化处理！

	牵引钢丝绳
	股成型钢丝绳
	采用不小于19股成型钢丝绳，外表橡胶包裹密封层，最小破坏拉力大于90 K G



