[bookmark: _GoBack]诊室边柜技术参数
	名称
	图片
	技术参数

	诊室边柜
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\25f0e17b6af73bcb56977cadc07926e.png]长：2500mm宽：500mm高：850mm
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移动柜
	1.主体：
（1）柜体采用电解镀锌钢板为框架结构，钢板厚度≥1.0mm, 内置活动层板，层板高度可根据院方需求和摆放器具大小设置。主体框架另加承重钢板及内衬结构，保证足够的承重强度，低噪音，表面防锈、防酸、防碱、防静电、耐腐蚀，抗老化。框架结构设计可按照临床需求进行多种组合。
（2）柜体下方的踢脚板和柜体为一体，耐腐蚀调节脚。
（3）表面经喷塑处理，可按照临床需求进行调色。
（4）粉末涂料中，铅≤1000mg/kg、镉≤100mg/kg、汞≤1000mg/kg、六价铬≤1000mg/kg、多溴联苯总和≤1000mg/kg、多溴二苯醚总和≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯≤1000mg/kg，邻苯二甲酸丁基苄基酯≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二丁酯≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二异丁酯≤1000mg/kg。
（5）抽屉下垂度≤20 mm，抽屉摆动度≤15 mm，底脚与水平面的差值≤2.0 mm，所有分缝（非设计要求时）≤2.0 mm；金属喷漆涂层硬度≥H。
（6）边柜的顶底板持续加载650kg,2h。
2.台面：
（1）选用基材为人造大理石，表面为封闭胶衣树脂仿瓷处理。
（2）胶衣树脂表面的耐磨性≤0.6g、耐污染值总和≤64，最大污迹深度≤0.12mm。
（3）胶衣树脂表面的大肠杆菌抗菌率≥95%、金黄色葡萄球菌抗菌率≥95%、白色念珠菌抗菌率≥95%。
（4）台面需设计有40mm后挡水，为保证台面的牢固性和平整度，台面下方增加两条宽40mm，厚5mm的加强筋，与台面齐长，台面整体厚度是12mm，前沿下挂28mm，为防止洗手水溅出后外流污染台面，设计为沉降式水池，沉降区规格为：长665mm宽440mm高1mm，洗手盆规格为长430mm宽305mm。边缘加厚并作弧形处理, 水槽和胶衣树脂为一体成型台面，无接缝，具备防渗透着色功能，方便表面清洁。
3.抽屉轨道
（1）选用带阻尼三级托底轨道，具有隐藏式、静音、自动复位功能。
（2）可自由开合≥8万次。耐久性测试次数8万次时，所有组件或连接件不应断裂损坏，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，五金连接件不应松动，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作。
4.铰链开关
（1）选用SUS304抛光不锈钢材质，永不生锈。铰链与柜体面水平角度＜15°时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度大于110°，附防滑落安全装置。
（2）耐久性测试次数≥5万次，耐久性测试次数为5万次时，所有组件或结合处不应断裂损坏，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，固定组件不应松动，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作。
5.抽屉搁盘：考虑到口腔科各科室材料规格不一、尺寸各异的特点，并且根据临床专业的要求，分隔盘中插排可任意调整，满足正畸科和修复科、牙体牙髓科、外科、牙周科、VIP等各科室的专用器具摆放要求，并可取出清洗和消毒。采用ABS板材，提供多种规格可供选择。
6.洗手及用水设施
（1）出水口选用全铜品牌水龙头（可肘开设计），水龙头表面采用镀铬处理。
（2）水嘴（节水型）的流量在3.0≤Q≤7.5L/min,表面耐腐蚀性能≥9级。
（3）电子脚控式出水（满足院感要求），脚控装置采用DELIXI双控2个独立电磁阀，可热水与冷水交换出水，可根据牙科印模材需要的水量大小来调试。
7.生活垃圾桶：隐蔽于洗手盆下方，垃圾桶尺寸大小与水池柜内径大小一致，垃圾桶柜门关闭的同时，盖板关闭，避免垃圾掉落至垃圾桶外，难于清理，投放口采用脚控失电开关，斜开式开门，无易损配件，使用寿命更长。操作方便，避免二次污染,合页采用滚珠合页，可自由开合1万次以上，气撑采用液压缓冲气撑，内配生活垃圾桶。
8.拉手：拉手为欧式氧化铝材质，可提供多种把手颜色作为用户的个性化选择。
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