消毒供应中心室边柜技术参数
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	预处理室边柜
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	1.主体：
（1）边柜柜体选用实厚为1.0mm的SUS304不锈钢板制作，门板及面板选用双层不锈钢板，厚度不小于18mm（双层不锈钢），单层厚度≥0.7mm，双层不锈钢板内为发泡阻燃填充物，不锈钢表面采用耐黄变纳米覆膜技术，经落物撞击后表面涂层物不脱落，达到于原附着力一样。内胆全部采用SUS304纳米覆膜不锈钢本色涂层，达到不沾灰，无指纹，易清洗的要求。
（2）每个柜体最下方的踢脚板和柜体为一体，柜体脚为耐腐蚀尼龙调节脚。
2.台面：台面原材料选用SUS304高光乱花纹医用不锈钢，钢板厚度为1.0mm，水槽与台面为整体无缝焊接，前有止水功能，见光面圆弧处理，并且长度不受限制，环保、无后遗症，后挡水高度为十公分（防止水溅到墙上），根据客户需求在十公分挡水上可安装高压水枪或高压气枪。台面宽度和高度（包括孔位）可根据客户设备大小以及要求进行调整。
3.抽屉轨道
（1）选用带阻尼三级托底轨道，具有隐藏式、静音、自动复位功能。
（2）可自由开合≥8万次，耐久性测试次数8万次时，所有组件或连接件不应断裂损坏，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，五金连接件不应松动，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作。
4.铰链开关
（1）选用SUS304抛光不锈钢材质，永不生锈。铰链与柜体面水平角度＜15°时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度大于110°，附防滑落安全装置。
（2）耐久性测试次数≥5万次，耐久性测试次数为5万次时，所有组件或结合处不应断裂损坏，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，固定组件不应松动，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作。
5.出水口及水池：
出水口选用全铜表面采用镀铬处理，耐酸碱，耐锈蚀。不锈钢水槽选用厚度为1.2mm的医疗专用水池，长500mm宽450mm高270mm，下水孔与水槽一体成型（具有不漏水的作用）。
6.垃圾投放口：垃圾桶置于柜体内，操作方便，避免二次污染，垃圾投放口带盖1个(盖子材质SUS201不锈钢)。
7.拉手：拉手为欧式氧化铝，可提供多种把手颜色作为用户的个性化选择。
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单只尺寸：长：900mm宽：450mm高：1950mm
	1.主体：
（1）柜体采用电解镀锌钢板为框架结构，钢板厚度≥1.0mm。主体框架另加承重钢板及内衬结构，保证足够的承重强度，低噪音，表面防锈、防酸、防碱、防静电、耐腐蚀，抗老化。
（2）柜体下方的踢脚板和柜体为一体，耐腐蚀调节脚。
（3）表面经喷塑处理，可按照临床需求进行调色。
（4）粉末涂料中，铅≤1000mg/kg、镉≤100mg/kg、汞≤1000mg/kg、六价铬≤1000mg/kg、多溴联苯总和≤1000mg/kg、多溴二苯醚总和≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯≤1000mg/kg，邻苯二甲酸丁基苄基酯≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二丁酯≤1000mg/kg、邻苯二甲酸二异丁酯≤1000mg/kg。
（5）所有分缝（非设计要求时）≤2.0 mm；金属喷漆涂层硬度≥H。
（6）依据QB/T 1951.2-2013《金属家具质量检验及质量评定》，对所送样品进行检测，顶底板持续加载650kg,2h符合要求，其余所检项目符合标准要求。
2.铰链开关
（1）选用SUS304抛光不锈钢材质，永不生锈。铰链与柜体面水平角度＜15°时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度大于110°，附防滑落安全装置。
（2）耐久性测试次数≥5万次，耐久性测试次数为5万次时，所有组件或结合处不应断裂损坏，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损，固定组件不应松动，所有组件的功能不应损害，杯状暗铰链及其组件应能正常工作。
3.柜门：柜体上层为玻璃门，下层为电解镀锌钢板门，内有层板。
4.锁：锁型可选密码锁、指纹锁等。
5. 拉手：拉手为欧式氧化铝，可提供多种把手颜色作为用户的个性化选择。
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